ΚΩΔΙΚΟΣ/Code   : 7916S294

MACHINE/Machine   :  IS-DG 51/2΄΄

ΠΕΛΑΤΗΣ/Client  :Common _Water 100cl _NRGB                                                           ΗΜ/ΝΙΑ/ Date :28/03/2017

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Specifications | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Frequency |
| --- | --- |
| ΒΑΡΟΣ - Weight | g r . | 450±16.5 | 1 x shift, all individualMoulds |
| * ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -_ Brimfull capacity | ml | 1030 | 1 x shift, all individualMoulds |
| * ΩΦ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - Fill level capacity | ml | 52mm 1000± (1) | - |
| * ΥΨΟΣ - Height | m.m | 286.5± 1.8 | Start Prod.all individual Moulds |
| * ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ - Body diameter | m.m | 83.6±1.6 | Start Prod.all individual Moulds |
| ΟΒΑΛΙΤΥ - Body ovality | m.m | Max.: 2.4 | Start Prod.all individual Moulds |
| * ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑ - Eccentricity | m.m | ± 2.4 | 1 x Day, all individualMoulds |
| * ΕΣ. ΠΙΕΣΗ - Intern. Pressure | Kg/cm2 | ≥ 8.5 | 3 x shift, all individualMoulds |
| ΚΑΤΑΚ. ΠΙΕΣΗ - Vertical Load Resist. | Kg/cm2 | ≥ 550 | Start Prod.all individual Moulds |
| ΚΡΟΥΣΗ - Impact Resistance | Cm/sec | ≥ 75 | Start Prod.all individual Moulds |
| ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ - Wall Thickness | m.m | ≥ 1.2 | 2 x shift, all individualMoulds |
| ΚΑΤΑΝΟΜΗ - Glass Dist. Ratio ( Sidewall ) |  | 2.5 : 1 | - |
| ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΤΟΥ -Glass Dist. Ratio( Bottom ) |  | - | - |
| * ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΟΚ - Thermal Shock Resist. | oC | 42 ( 63-21) | 1 x day, Shift A |
| ΑΝΟΠΤΥΣΗ - Annealing | Disc | Max. 3 | 1 x 2hours |
| ΕΠΙΛΑΙΜΙΟ - Finish Type | Type | 28mm MCA-1 | 1 x Day, all individualMoulds |
| ΣΚΕΥΡΩΣΗ ΕΠΙΛ. - Finish skewness | m.m | Max.: 0.25 | 1 x shift, all individualMoulds |
| ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛ. - Finish parallelism | m.m | Max.: 0.6 | 1 x shift, all individualMoulds |
| ΕΣ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΠΙΛ. - Intern.diameter | m.m | Min. : 17.0 | 1 x shift, all individualMoulds |
| ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΚ. ΣΩΜΑΤΟΣ - Hot End Coating Body | C.T.U | 10-40 | 4 x shift , n=10 |
| ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΚ. ΕΠΙΛΑΙΜΙΟΥ - Hot End Coating Finish | C.T.U | 0-10 | 4 x shift , n=10 |
| ΨΥΧΡΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ - Cold End Coating | Degrees | 15 ± 5 | 4 x shift , n=10 |
| Surfsce tension ( for PSL Labeling ) | Dyne | - | - |
| CAPACITY (1) Set out : -2 < x < +2 ml Individual bottles: -10.5 < x < +10.5 ml Packing: Bottles per layer: (7x13)+(6x13)=176 No of layers : 7 Bottles per pallet : 1232 Pallet type : French type PLASTIC PADS | Packing ( Plan ) | Packing ( 3D Dimensions ) |

( According to:  ΕE , ASTM, ISO, CE.T.I.E,)

ΠΡΟΪΣΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ                                        ΥΠ.΄ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ                                          Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Βλ. YQW 350 )                                                BA  QUALITY MANAGEMENT